Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции

Панель стеновая полистирол бетонная толщиной 120 мм СТ 145-1907-05-ТОО-01-2014

«Пенопанель»

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен

по СНиП РК 2.04-03-2002 «Строительная теплотехника», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»,

Проверить конструкцию по нормируемому значению сопротивления теплопередаче в конструкции наружной стены в производственном здании, расположенном в городе Алматы (зона влажности — Сухая).

нормативные температурный перепад, ° С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций. (табл. 2* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

Термическое сопротивление вдали от включения отдельного слоя Rсоп, м2 С°/Вт, ;

где:

δi - толщина слоя, м;

λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2°С) (табл. 3* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

Рисунок 1 - Конструкция наружной стены

| № | Наименование, плотность | λ, Вт/(м·ºC) | t, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полистиролбетон, 700 кг/м³ | 0.09 | 30 |
| 2 | Плиты пенополистирольные ПСБ-С, не более 18 кг/м³ | 0.04 | 60 |
| 3 | Полистиролбетон, 700 кг/м³ | 0.09 | 30 |

Слой 1, Полистиролбетон :

Слой 2, Плиты пенополистирольные:

Слой 3, Полистиролбетон

Сопротивления теплопередаче вдали от включения R0соп, м2° С/Вт, ограждающей конструкции определяют по формуле:

Термическое сопротивление включения

Сопротивления теплопередаче включения R0’, м2° С/Вт, ограждающей конструкции определяют по формуле:

где : - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2° С) (табл. 4* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2° С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, определяется как сумма термических сопротивлений отдельных слоев.

Значение безразмерного параметра теплопроводного включения определяют по таблице 1:

aλmδλ=0.06*0.09/0.12*0.04=1,125

По таблице 1 по интерполяции определяют значение φλ:

φλ=0.066+0.093-0.0661,12510=0.069

Коэффициент ki определяют по формуле:

ki=1+φiδi2λiaiR0соп=1+0,069*0,1220,04*0,06*2,318=1,179

Коэффициент теплотехнической однородности панели рассчитывают по формуле:

r=11+2,3181.71*1,492*0.06*2.85*1.179=0.845

Приведенное сопротивление теплопередаче вычисляют по формуле:

R0r=rR0соп=0,845*2,318=1,959

Таблица 1-Определение коэффициента φ

Градусо - сутки отопительного периода (ГСОП) определяется по формуле:

где tВ=18 - расчетная температура внутреннего воздуха, ° С, принимается согласно ГОСТ 12.1.005-88* и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

tот. пер. = -1,6 - средняя температура, ° С периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равно 8° С (табл. 1 СНиП Р.К. 2.04-01-2010).

Zот. пер= 168 - средняя продолжительность, сут. периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С (табл. 1 СНиП Р.К. 2.04-01-2010).

Минимальное значение сопротивления теплопередачи:

1,659 м2° С/Вт (табл. 1* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям определяют по формуле:

;

где:

n=1 - коэффициент, принимаемый взависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. (табл. 3 СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

tВ=18 - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88* и нормам проектирования соответствующих зданий.

tН= -21 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

(табл. 1 СНиП Р.К. 2.04-01-2001).

- коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2° С) (табл. 4* СНиП Р.К. 2.04-03-2002)

R0 = 1,959 ≥ R0ТР = 1,659

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции достаточно.